| Código de producto | Datos técnicos |  |  |  | Construcción del producto/Diseño |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Capa de fricción |  |  | Tela de tracción | Capa trasera |  |  |
|  | Grosor [mm] | Diámetro de la polea (mínimo) [mm] | Fuerza de tracción 1% elongación (k1% después de rodar) [N/mm] | Fuerza periférica nominal por unidad de ancho [N/mm] | Material | Estructura de la superfície | Color | Material | Material | Estructura de la superfície | Color |
| A-2 | 2.7 |  | 7.5 | 22 | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) | Grabado acanalado longitudinal | Negro | Poliamida (PA) | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) | Grabado rugoso | Verde |
| A-2LL | 3.1 |  | 3.8 | 14.5 | Cuero al cromo | Acabado cuero | Gris claro | Poliamida (PA) | Cuero al cromo | Acabado cuero | Gris claro |
| A-2LT | 2.0 |  | 3.8 | 14.5 | Cuero al cromo | Acabado cuero | Gris claro | Poliamida (PA) | Tejido de Poliamida (PA) | Grabado rugoso | Verde |
| A-3 | 3.4 |  | 12 | 36 | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) | Grabado acanalado longitudinal | Negro | Poliamida (PA) | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) | Grabado rugoso | Verde |
| A-3LL | 4.0 |  | 8 | 22 | Cuero al cromo | Acabado cuero | Gris claro | Poliamida (PA) | Cuero al cromo | Acabado cuero | Gris claro |
| A-3LT | 3.1 |  | 8 | 22 | Cuero al cromo | Acabado cuero | Gris claro | Poliamida (PA) | Tejido de Poliamida (PA) | Grabado rugoso | Verde |
| A-4 | 5.0 |  | 21 | 63 | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) | Grabado acanalado longitudinal | Negro | Poliamida (PA) | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) | Grabado rugoso | Verde |
| A-4LL | 6.2 |  | 18 | 39 | Cuero al cromo | Acabado cuero | Gris claro | Poliamida (PA) | Cuero al cromo | Acabado cuero | Gris claro |
| A-4LT | 4.7 |  | 18 | 39 | Cuero al cromo | Acabado cuero | Gris claro | Poliamida (PA) | Tejido de Poliamida (PA) | Grabado rugoso | Verde |
| A-5 | 6.8 |  | 30 | 92 | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) | Grabado acanalado longitudinal | Negro | Poliamida (PA) | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) | Grabado rugoso | Verde |
| CM-18/30F | 3.2 |  | 15 | 35 | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) | Grabado rugoso | Verde | Tejido de poliéster (PET) | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) | Grabado rugoso | Verde |
| S-10/15 | 1.5 | 40 | 4.4 | 12 | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) como cobertura de fricción (lado de polea/cilindro) | Grabado rugoso | Amarillo | Poliamida (PA) | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) como cobertura de fricción (lado de huso) | Grabado rugoso | Verde claro |
| S-140H | 1.7 | 40 | 4.8 | 13 | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) como cobertura de fricción (lado de polea/cilindro) | Grabado rugoso | Amarillo | Poliamida (PA) | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) como cobertura de fricción (lado de huso) | Grabado ligero | Verde |
| S-141H | 2.3 | 40 | 4.8 | 13 | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) como cobertura de fricción (lado de polea/cilindro) | Grabado rugoso | Amarillo | Poliamida (PA) | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) como cobertura de fricción (lado de huso) | Grabado ligero | Verde |
| S-18/20 | 2.0 | 60 | 8 | 22 | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) como cobertura de fricción (lado de polea/cilindro) | Grabado rugoso | Amarillo | Poliamida (PA) | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) como cobertura de fricción (lado de huso) | Grabado rugoso | Verde claro |
| S-18/30 | 3.0 | 60 | 8 | 22 | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) como cobertura de fricción (lado de polea/cilindro) | Grabado rugoso | Amarillo | Poliamida (PA) | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) como cobertura de fricción (lado de huso) | Grabado rugoso | Verde claro |
| S-250H | 2.3 | 100 | 11 | 29 | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) como cobertura de fricción (lado de polea/cilindro) | Grabado rugoso | Amarillo | Poliamida (PA) | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) como cobertura de fricción (lado de huso) | Grabado ligero | Verde |
| S-250HR | 2.6 | 100 | 11 | 29 | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) como cobertura de fricción (lado de polea/cilindro) | Grabado rugoso | Amarillo | Poliamida (PA) | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) como cobertura de fricción (lado de huso) | Grabado rugoso | Verde |
| S-251H | 3.0 | 100 | 11 | 29 | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) como cobertura de fricción (lado de polea/cilindro) | Grabado rugoso | Amarillo | Poliamida (PA) | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) como cobertura de fricción (lado de huso) | Grabado rugoso | Verde |
| S-321H | 3.2 | 125 | 13 | 35 | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) como cobertura de fricción (lado de polea/cilindro) | Grabado rugoso | Amarillo | Poliamida (PA) | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) como cobertura de fricción (lado de huso) | Grabado rugoso | Verde |
| S-33/40 | 4.0 | 125 | 13 | 37 | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) como cobertura de fricción (lado de polea/cilindro) | Grabado rugoso | Amarillo | Poliamida (PA) | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) como cobertura de fricción (lado de huso) | Grabado rugoso | Verde claro |
| S-33/50 | 5.0 | 125 | 13 | 37 | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) como cobertura de fricción (lado de polea/cilindro) | Grabado rugoso | Amarillo | Poliamida (PA) | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) como cobertura de fricción (lado de huso) | Grabado rugoso | Verde claro |
| S-390H | 3.2 | 150 | 14 | 38 | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) como cobertura de fricción (lado de polea/cilindro) | Grabado rugoso | Amarillo | Poliamida (PA) | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) como cobertura de fricción (lado de huso) | Grabado rugoso | Verde |
| S-391H | 4.0 | 150 | 14 | 38 | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) como cobertura de fricción (lado de polea/cilindro) | Grabado rugoso | Amarillo | Poliamida (PA) | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) como cobertura de fricción (lado de huso) | Grabado rugoso | Verde |
| SP-100/15 | 1.5 | 40 | 5 | 14 | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) como cobertura de fricción (lado de polea/cilindro) | Grabado rugoso | Verde | Poliamida (PA) | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) como cobertura de fricción (lado de huso) | Grabado rugoso | Verde claro |
| SP-180/23 | 2.3 | 60 | 8 | 22 | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) como cobertura de fricción (lado de polea/cilindro) | Grabado rugoso | Verde | Poliamida (PA) | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) como cobertura de fricción (lado de huso) | Grabado rugoso | Verde claro |
| SP-250/25 | 2.5 | 60 | 10 | 28 | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) como cobertura de fricción (lado de polea/cilindro) | Grabado rugoso | Verde | Poliamida (PA) | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) como cobertura de fricción (lado de huso) | Grabado rugoso | Verde claro |
| SP-330/30 | 3.0 | 125 | 14 | 40 | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) como cobertura de fricción (lado de polea/cilindro) | Grabado rugoso | Verde | Poliamida (PA) | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) como cobertura de fricción (lado de huso) | Grabado rugoso | Verde claro |
| SP-330/40 | 4.0 | 125 | 13 | 37 | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) como cobertura de fricción (lado de polea/cilindro) | Grabado rugoso | Verde | Poliamida (PA) | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) como cobertura de fricción (lado de huso) | Grabado rugoso | Verde claro |
| TC-10EF | 1.8 | 25 | 5 | 10 | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) como cobertura de fricción (lado de polea/cilindro) | Estructura fina de textil | Negro | Tejido de poliéster (PET) | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) como cobertura de fricción (lado de huso) | Estructura fina de textil | Verde claro |