|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de producto | Datos técnicos | | | Construcción del producto/Diseño | | | | | | | | |
| Lado de transporte | | | | Tela de tracción | Cara de marcha/Lado de polea | | | |
| Grosor [mm] | Diámetro de la polea (mínimo) [mm] | Fuerza de tracción 1% elongación (k1% estática) [N/mm] | Material | Superfície | Propiedad | Color | Material | Material | Superfície | Propiedad | Color |
| [A-1](http://www.habasit.com/NewApps/PRODES.NSF/(LuAllByUNID)/9715FEF22A999D06C12577480007C0AB?openDocument) | 1.2 |  | 7 | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) | Estera | Adhesivo | Verde | Poliamida (PA) | Poliuretano reticulado (PUR) | Suave | No adhesivo | Negro |
| [F-0](http://www.habasit.com/NewApps/PRODES.NSF/(LuAllByUNID)/3F8398C14EA29B9FC1257748000809A6?openDocument) | 0.7 |  | 5.5 | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) | Grabado rugoso | Adhesivo | Verde | Poliamida (PA) | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) | Tejido impregnado | No adhesivo | Verde |
| [F-1](http://www.habasit.com/NewApps/PRODES.NSF/(LuAllByUNID)/102A2D139544A8E0C125774800080B15?openDocument) | 1.25 |  | 8.5 | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) | Grabado rugoso | Adhesivo | Verde | Poliamida (PA) | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) | Tejido impregnado | No adhesivo | Verde |
| [F-2](http://www.habasit.com/NewApps/PRODES.NSF/(LuAllByUNID)/4093B7619CED928DC125774800080B82?openDocument) | 1.8 |  | 16 | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) | Grabado rugoso | Adhesivo | Verde | Poliamida (PA) | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) | Tejido impregnado | No adhesivo | Verde |
| [MAB-02](http://www.habasit.com/NewApps/PRODES.NSF/(LuAllByUNID)/F719AC46DB65591BC1257748000863BD?openDocument) | 1.2 |  | 1.4 | Poliuretano termoplástico (TPU) | Estructura fina de textil | Medianamente adhesivo | Verde | Poliuretano termoplástico (TPU) | Poliuretano reticulado (PUR) | Estructura fina de textil |  | Negro |
| [MAB-05](http://www.habasit.com/NewApps/PRODES.NSF/(LuAllByUNID)/9318766833312090C12577480008644E?openDocument) | 1.5 | 15 | 3.3 | Poliuretano termoplástico (TPU) | Estructura fina de textil | Medianamente adhesivo | Verde | Poliuretano termoplástico (TPU) | Poliuretano reticulado (PUR) | Estructura fina de textil |  | Negro |
| [MAB-4E](http://www.habasit.com/NewApps/PRODES.NSF/(LuAllByUNID)/F7A66EA6E0ABB0C0C12577480008647A?openDocument) | 1.25 |  | 5.5 | Poliuretano termoplástico (TPU) | Grabado ligero | Adhesivo | Verde oscuro | Tejido de poliéster (PET) | Poliuretano termoplástico (TPU) | Grabado ligero | Adhesivo | Negro |
| [MAM-04H](http://www.habasit.com/NewApps/PRODES.NSF/(LuAllByUNID)/52195FC1A5F878B2C1257748000864FA?openDocument) | 1.45 |  | 2.6 | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) | Grabado ligero | Adhesivo | Verde | Hamid | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) | Grabado rugoso | Adhesivo | Negro |
| [MAM-05HP](http://www.habasit.com/NewApps/PRODES.NSF/(LuAllByUNID)/264C84ED566FE844C125774800086568?openDocument) | 1.6 |  | 3.2 | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) | Grabado ligero | Adhesivo | Verde (Verde Habasit) | Hamid | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) | Grabado textil rugoso | Adhesivo | Negro |
| [MAM-3P](http://www.habasit.com/NewApps/PRODES.NSF/(LuAllByUNID)/26CB4A364E9BAAAEC125774800086612?openDocument) | 1.5 |  | 2.6 | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) | Grabado ligero | Adhesivo | Verde | Tejido de Poliamida (PA) | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) | Grabado ligero | Adhesivo | Negro |
| [MAM-5E](http://www.habasit.com/NewApps/PRODES.NSF/(LuAllByUNID)/7929EE4A2B9F3B6BC12577480008664A?openDocument) | 1.4 |  | 5.0 | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) | Grabado ligero | Adhesivo | Verde | Tejido de poliéster (PET) | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) | Grabado ligero | Adhesivo | Negro |
| [MAM-5P](http://www.habasit.com/NewApps/PRODES.NSF/(LuAllByUNID)/93D422F990791234C125774800086682?openDocument) | 1.2 |  | 4.6 | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) | Grabado ligero | Adhesivo | Verde | Poliamida (PA) | Hamid | Suave | No adhesivo | Negro |
| [MAM-8P](http://www.habasit.com/NewApps/PRODES.NSF/(LuAllByUNID)/4EA099BE709FCCD6C1257748000866B9?openDocument) | 1.8 |  | 6.5 | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) | Grabado ligero | Adhesivo | Verde | Tejido de poliamida (PA) / lámina de Hamid | Hamid | Suave | No adhesivo | Negro |
| [MAN-05H](http://www.habasit.com/NewApps/PRODES.NSF/(LuAllByUNID)/413C4AAF1773600CC1257748000866ED?openDocument) | 1.9 |  | 5 | Vellón de poliéster (PET) | Acabado de tejido no-tejido (afelpado) | Adhesivo | Antracita | Hamid | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) | Grabado textil rugoso | Adhesivo | Negro |
| [MAT-02H](http://www.habasit.com/NewApps/PRODES.NSF/(LuAllByUNID)/BD74781A13929EFBC125774800086722?openDocument) | 1.4 |  | 0.9 | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) | Grabado rugoso | Adhesivo | Verde | Hamid | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) | Grabado rugoso | Adhesivo | Negro |
| [MAT-5P](http://www.habasit.com/NewApps/PRODES.NSF/(LuAllByUNID)/A4E79B5EECD4DC52C125774800086758?openDocument) | 1.5 |  | 4.4 | Goma (EPDM) | Grabado rugoso | Adhesivo | Verde | Poliamida (PA) | Hamid | Suave | No adhesivo | Negro |
| [MNB-5P](http://www.habasit.com/NewApps/PRODES.NSF/(LuAllByUNID)/82F7967B50B7DB3CC12577480008678E?openDocument) | 1 |  | 4.6 | Hamid | Suave | No adhesivo | Negro | Poliamida (PA) | Hamid | Suave | No adhesivo | Negro |
| [MNI-10E](http://www.habasit.com/NewApps/PRODES.NSF/(LuAllByUNID)/42BAD722089E5219C12579090028B1E1?openDocument) | 1.8 |  | 13 | Tejido de Poliamida (PA) | Tejido impregnado | No adhesivo | Gris | Tejido de poliéster (PET) | Tejido de poliéster (PET) | Tejido impregnado | No adhesivo | Negro |
| [MNI-7E](http://www.habasit.com/NewApps/PRODES.NSF/(LuAllByUNID)/D0F60FAC70F87027C1257748000867C3?openDocument) | 1.2 |  | 13 | Tejido de Poliamida (PA) | Tejido impregnado | No adhesivo | Negro | Tejido de poliéster (PET) | Tejido de poliéster (PET) | Tejido impregnado | No adhesivo | Gris claro |
| [MNI-8P](http://www.habasit.com/NewApps/PRODES.NSF/(LuAllByUNID)/D8F74B5CFC8C2E39C1257748000867F8?openDocument) | 1.8 |  | 8.5 | Tejido de Poliamida (PA) | Tejido | No adhesivo | Gris claro | Tejido de poliamida (PA) / lámina de Hamid | Tejido de Poliamida (PA) | Tejido impregnado | No adhesivo | Negro |
| [MNN-10E](http://www.habasit.com/NewApps/PRODES.NSF/(LuAllByUNID)/D5E67A7FEFE63A38C12577480008686F?openDocument) | 2.0 | 20 | 8.0 | Tejido no tejido (PET/PP) | Acabado de tejido no-tejido (afelpado) | No adhesivo | Beige | Tejido de poliéster (PET) | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) | Grabado rugoso | Adhesivo | Negro |
| [MNT-5P](http://www.habasit.com/NewApps/PRODES.NSF/(LuAllByUNID)/83971A36019D6D09C1257748000868D9?openDocument) | 1.0 |  | 5.0 | Poliuretano reticulado (PUR) | Tejido impregnado | No adhesivo | Negro | Polyamide (PA) fabric /Thermoplastic polyurethane (TPU) foil | Poliuretano reticulado (PUR) | Tejido impregnado | No adhesivo | Negro |
| [MNT-8P](http://www.habasit.com/NewApps/PRODES.NSF/(LuAllByUNID)/0E5F382F26644C86C125774800086916?openDocument) | 1.8 |  | 9.0 | Tejido de Poliamida (PA) | Tejido | No adhesivo | Gris claro | Tejido de poliamida (PA) / lámina de Hamid | Tejido de Poliamida (PA) | Tejido | No adhesivo | Gris claro |
| [MVT-5E](http://www.habasit.com/NewApps/PRODES.NSF/(LuAllByUNID)/3818517193A4EC29C12577480008694E?openDocument) | 1.3 |  | 6.0 | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) | Grabado textil rugoso | Adhesivo | Verde | Tejido de poliéster (PET) | Tejido de poliéster (PET) | Tejido impregnado | No adhesivo | Blanco mate |
| [MVT-6P](http://www.habasit.com/NewApps/PRODES.NSF/(LuAllByUNID)/18DAF6A06D77091CC12577480008697A?openDocument) | 1.45 |  | 4.8 | Poliuretano reticulado (PUR) | Tejido impregnado | No adhesivo | Negro | Polyamide (PA) fabric /Thermoplastic polyurethane (TPU) foil | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) | Estructura fina de textil | Adhesivo | Verde |
| [O-1](http://www.habasit.com/NewApps/PRODES.NSF/(LuAllByUNID)/724A66E62798312AC125774800089A4F?openDocument) | 3.1 |  | 3 | Poliamida (PA) | Acabado de tejido no-tejido (afelpado) | No adhesivo | Gris claro | Poliamida (PA) | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) | Grabado textil rugoso | Adhesivo | Verde |